ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

КОМПЕТЕНЦИЯ «Сварочные технологии»

Организация WorldSkills Russia (WSR) с согласия технического комитета в соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов установила нижеизложенные минимально необходимые требования владения этим профессиональным навыком для участия в конкурсе.

Техническое описание включает в себя следующие разделы:

- ВВЕДЕНИЕ

- КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ

- КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

- УПРАВЛЕНИЕ НАВЫКАМИ И КОММУНИКАЦИЯ

- ОЦЕНКА

- ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАВЫКА ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ

- ПРИЛОЖЕНИЕ

1. 	ВВЕДЕНИЕ

## 1.1.	Название и описание компетенции

Наименование профессиональной компетенции - Сварочные технологии

    - Описание компетенции

Электросварщики ручной дуговой и частично механизированной сварки — это специалисты, которые обладают практическими навыками для профессионального выполнения работы. Для достижения соответствия качественным требованиям электросварщики должны уметь читать чертежи, знать стандарты и маркировки, применять необходимые сварочные технологии и разбираться в характеристиках материалов, учитывая, что для проведения различных видов сварочных работ требуются различные материалы. Также они должны знать и соблюдать правила охраны труда при проведении сварочных работ.

Навык включает в себя сварку компонентов, конструкций, пластин, труб и сосудов, работающих под давлением.

1.2. 	Область применения

    - Каждый Эксперт и Участник обязаны ознакомиться с данным Техническим описанием.

## 1.3. 	Сопроводительная документация

    - Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

- «WorldSkills Russia», Правила проведения конкурса;

- «WorldSkills International», «WorldSkills Russia»: онлайн-ресурсы, указанные в данном документе;

- Правила охраны труда  и санитарные нормы.

# 2.	КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации по ручной дуговой и частично механизированной сварке.

Конкурсное задание состоит только из практических заданий.

## 2.1. 	Требования к квалификации

Участник должен знать:

- Стандарты и законодательства в отношении безопасности и гигиены в сварочном производстве

- Различные типы средств личной защиты, которые требуются в любой данной ситуации

- Меры предосторожности для безопасного использования механизированного инструмента

- Возможности устойчивого развития в сварочной и строительной отрасли

- Методы соединения материалов с помощью сварки

- Различные методы испытаний сварных швов

Свойства и классификация расходных материалов при сварке

Участник должен уметь:

- Отделить мусор и различные металлы для повторной переработки

- Работать безопасно в пределах своей рабочей среды

- Читать и трактовать чертежи и спецификации

- Настраивать сварочное оборудование в соответствии с техническими условиями производителя

- Выбирать требуемый процесс сварки в соответствии с указаниями на чертежах

- Устанавливать и регулировать параметры сварки, включая (но не ограничиваясь):

(- Полярность сварки;- Сила тока сварки;- Напряжение сварки;- Скорость подачи проволоки;- Скорость перемещения ;

- Углы наклона горелки/электрода;- Метод переноса металла

- Выполнять сварку во всех положениях пластин и труб для всех, указанных процессов в соответствии с описанием в ISO2553 и AWS A3.0/A2.4 - (111) (131)

- Зачищать швы с помощью проволочной щетки

- Подготавливать материалы к сварке

- Выбирать соответствующий тип присадочного материал и размер для выбранного процесса сварки и конфигурации шва

- Выбирать  соответствующее давление, тип и расход  защитного газа.

## 2.2 	Теоретические знания

2.2.1 	Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке.

## 2.3	 Практическая работа

Выполнять сварку (111) (131) без посторонней помощи.

Во время конкурса могут применяться только материалы, которые были предоставлены организатором чемпионата.  Организатор предоставляет пластины для тренировки по сварке и проверки установок режима сварки перед чемпионатом для настройки параметров сварки во время конкурса (111) (131)

Размеры пластин для тренировки:

Пластины для тренировки имеют ту же толщину, что и в конкурсном задании.

Шлифовка и использование абразивных материалов:

- Снятие материала не допускается на любой из поверхностей облицовки. «Облицовка» определяется как завершающий слой сварного шва, который имеет соответствующие размеры и форму.

Проволочная щетка:

  - Обработка проволочной щеткой, ручной или механической, может применяться на всех сварочных поверхностях. Однако обработка проекта из нержавеющей стали GTAW очистка, шлифовка, обработка стальной стружкой, проволочной щеткой или химическая очистка любых верхних швов НЕ допускается.

Подкладки и крепежные устройства в чемпионате  не применяются.

Прихватки:

  - Прихватки устанавливаются согласно конкурсному  заданию.

  - При сборке модуля 2 « Сосуд, работающий  под давлением»,  участник применяет сварочный процесс, указанный на чертеже для прихватки в данной точке.

  - Прихватки не выполняются на внутренней части сосудов под давлением.

ТОЧКА УДЕРЖИВАНИЯ: Эксперт осматривает внутреннюю часть сосуда для обеспечения отсутствия прихваток перед закрытием емкости. Это подтверждается оценкой эксперта и допуском к дальнейшему выполнению работ.

После начала сварки контрольные пластины нельзя разделять и повторно прихватывать. Повторное прихватывание можно выполнять только в том случае, если сварка корня шва не была начата.

Самим участником должны быть предоставлены инструменты согласно TOOL BOX, прописанным в  инфраструктурном листе

3. 	КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

## 3.1	Формат и структура Конкурсного задания

Конкурсное задание представляет собой серию из 3 независимых модулей.

## 3.2	 Требования к проекту Конкурсного задания

Модуль 1  - Контрольные образцы

Участник представляет полностью собранные контрольные образцы экспертам.

- Два образца для сварки таврового соединения состоят из двух (2) деталей, каждая из которых имеет толщину от 8мм до 16мм, длину 250 мм, ширину 100мм – сварка в нижнем положении.

- Образцы для сварки стыковых соединений состоят из двух (2) деталей, каждая из которых имеет толщину от 8 мм до 16мм, длину 250 мм, ширину 100мм  – сварка в горизонтальном положении шва.

- Образцы для сварки стыковых соединений состоят из двух (2) деталей, каждая из которых имеет толщину от 8 мм до 16мм, длину 250 мм, ширину 100мм  – сварка в вертикальном положении шва.

- Контрольный образец трубы, каждая из которых состоит из двух (2) деталей диаметром 108мм. Сварка выполняется в горизонтальном положении шва без поворота.

Швы должны быть выполнены не менее чем в 2 слоя и не более чем в 3 слоя.

Количество проходов в каждом слое зависит от толщины свариваемого металла,  вида разделки кромок и оговаривается экспертами до начала конкурса.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модуля, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования охраны труда, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.

Модуль 2. – « Сосуд, работающий  под давлением»

Сварка замкнутой конструкции из стальных пластин/ труб, используя процессы:

- Ручная дуговая сварка покрытыми электродами  (111 SMAW, РД , MMA).

- Дуговая сварка металлическим плавящимся электродом в среде инертных газов (131, GMAW, MIG, П - ИП).

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модуля, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования охраны труда, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.

Модуль 3. Алюминиевая структура (конструкция из алюминиевых пластин): сварка Ручная аргонодуговая неплавящимся электродом (РАД, 141).

- не выполняется

Модуль 4.Конструкция из средне или высоколегированной стали: дуговая сварка металлическим плавящимся электродом в среде инертных газов (131, GMAW, MIG, П - ИП).

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модуля, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования охраны труда, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.

Время на выполнение всего конкурсного задания (3 модуля) рассчитано на 14 +3часов.

## 3.3	Разработка конкурсного задания

Конкурсное задание составлено по образцам, представленным «WorldSkills Russia». Использованы текстовые документы шаблон формата Word, а для чертежей – шаблон формата DWG (или JPG).

3.3.1.Кто разрабатывает конкурсные задания / модули

Конкурсные задания / модули разработаны экспертным сообществом по компетенции Сварочные технологии.

## 3.4	Схема выставления оценок за конкурсное задание

Каждое конкурсное задание сопровождается проектом схемы выставления оценок, основанным на критериях оценки, определяемой в Разделе 5.

    - Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), занимающееся разработкой конкурсного задания. Подробная окончательная схема выставления оценок разрабатывается и утверждается всеми Экспертами на конкурсе.

3.4.2 Схемы выставления оценок подается в CIS (Автоматизированная система управления соревнованиями) до начала конкурса.

## 3.5	Утверждение конкурсного задания

На чемпионате Экспертам поручается проверка выполнимости одного из отобранных для конкурса заданий. От Экспертов требуется:

- Проверить наличие всех документов

- Проверить соответствие конкурсного задания проектным критериям

- Убедиться в выполнимости конкурсного задания за отведенное время

## 3.6	Согласование конкурсного задания (подготовка к конкурсу)

Согласованием конкурсного задания занимается  Главный эксперт.

## 3.7	Изменение конкурсного задания во время конкурса

Конкурсное задание суммарно  ОБЯЗАТЕЛЬНО изменяется до 30%.

# 4.	УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

## 4.1 	Дискуссионный форум

До начала чемпионата все обсуждения, обмен сообщениями, сотрудничество и процесс принятия решений по компетенции происходят на дискуссионном форуме, посвященном соответствующей специальности (http://forum.worldskillsrussia.org). Все решения, принимаемые в отношении какого-либо навыка, имеют силу лишь будучи принятыми на таком форуме. Модератором форума является Главный эксперт WSR (или Эксперт WSR, назначенный на этот пост Главным экспертом WSR). Временные рамки для обмена сообщениями и требования к разработке конкурса устанавливаются Правилами конкурса.

## 4.2	Информация для участников конкурса

Всю информацию для зарегистрированных участников конкурса можно получить в Центре для участников (http://www.worldskills.org).

Такая информация включает в себя:

- Правила конкурса

- Технические описания

- Конкурсные задания

- Другую информацию, относящуюся к конкурсу.

## 4.3	Конкурсные задания

Обнародованные конкурсные задания можно получить на сайте worldskills.org (http://www.worldskills.org/testprojects)

и в Центре для участников (http://www.worldskills.org/competitorcentre).

## 4.4	Текущее руководство

Текущее руководство компетенцией производится Главным экспертом по данной компетенции. Группа управления компетенцией состоит из Председателя жюри, Главного эксперта и Заместителя Главного эксперта. План управления компетенцией разрабатывается за 1 месяц до начала чемпионата, а затем окончательно дорабатывается во время чемпионата совместным решением Экспертов.

# 5.	ОЦЕНКА

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания / модулей Экспертами. Здесь также указаны характеристики оценок, процедуры и требования к выставлению оценок.

## 5.1	Критерии оценки

В данном разделе приведен пример назначения критериев оценки и количества выставляемых баллов (субъективные и объективные). Общее количество баллов по всему конкурсному заданию по всем критериям оценки составляет 85.

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Визуальная оценка |  | 37.5 | 37.5 |
| В | Тест на давление |  | 15 | 15 |
| С | Тест на устойчивость к разрушению |  | 4 | 4 |
| D | Неразрушающий контроль (радиограмма и УЗК) |  | 21 | 21 |
| Е | Сборка и ТБ |  | 7,5 | 75 |
| Итого = |  | 85 | 85 |

## 5.2	Критерии оценки мастерства

Модуль 1  (40 баллов)

Визуальная оценка – 12,5

Тест на устойчивость к разрушению - 4

Неразрушающий контроль  (радиограмма) - 21

Сборка и компетентность (ТБ) – 2,5

Модуль 2 (30 баллов)

Визуальная оценка – 12,5

Тест на давление - 15

Сборка и компетентность ( ТБ) – 2,5

Модуль 3 (15 баллов)

Визуальная оценка – 0

Сборка и компетентность (ТБ) – 0

Модуль 4 (15 баллов)

Визуальная оценка – 12,5

Сборка и компетентность  (ТБ) – 2,5

## 5.3	Регламент оценки мастерства

Главный эксперт разделяет Экспертов на 4 группы, так, чтобы в каждой группе присутствовали как опытные участники мероприятий «WorldSkills», так и новички.

Каждая группа отвечает за проставление оценок по каждому аспекту одного из двух модулей конкурсного задания.

Каждый Эксперт проставляет ровно 25% от общей суммы баллов.

В конце каждого дня баллы передаются в CIS (Автоматизированная система управления соревнованиями).

Какие-либо особые регламенты начисления баллов отсутствуют.

# 6.	ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Документация по охране труда конкурса.

# 7.	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

## 7.1	Инфраструктурный лист

В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и устройства, которые предоставляет Организатор конкурса.

С Инфраструктурным листом можно ознакомиться на веб-сайте организации: http://www.worldskills.ru

В Инфраструктурном листе указаны наименования и количество материалов и единиц оборудования, запрошенные Экспертами для следующего чемпионата. Организатор конкурса обновляет Инфраструктурный лист, указывая необходимое количество, тип, марку/модель предметов. Предметы, предоставляемые Организатором чемпионата, указаны в отдельной колонке.

В ходе каждого чемпионата, Эксперты рассматривают и уточняют Инфраструктурный лист для подготовки к следующему чемпионату. Эксперты дают Техническому директору рекомендации по расширению площадей или изменению списков оборудования.

В ходе каждого чемпионата, Технический директор WSR проверяет Инфраструктурный лист, использовавшийся на предыдущем чемпионате.

## 7.2	Материалы, оборудование и инструменты, предоставляемые Экспертами

Не используются.

## 7.3	Материалы и оборудование, запрещенные на площадке

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо предъявить Экспертам. Жюри имеет право запретить использование любых предметов, которые будут сочтены не относящимися к списку, прописанному в TOOL BOX.

## 7.4	Схема площадки соревнований в рамках компетенции согласно застройки чемпионата.

# 8.	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ И

# ЖУРНАЛИСТАМ

## 8.1	Максимальное вовлечение посетителей и журналистов

Площадка проведения чемпионата компетенции сварочные технологии должна максимизировать вовлечение посетителей и журналистов в процесс:

- Демонстрационные экраны, показывающие ход работ и информацию об участнике, рекламирующие карьерные перспективы

- Текстовые описания конкурсных заданий: размещение чертежа конкурсного задания на всеобщее обозрение

- Демонстрация законченных модулей: Результат выполнения каждого из

Приложение к Техническому описанию компетенции

Лист функциональной информации

Компетенция «Сварочные технологии»

| 1 | Название компетенции | Сварочные технологии |
| --- | --- | --- |
| 2 | Количество модулей | 3 |
| 3 | Количество модулей WSI | 3 |
| 4 | Название модуля | Количество баллов за модуль (макс. 85 баллов) | Количество баллов WSI (макс 85 баллов) |
| 4.1 | Модуль А (Визуальная оценка) | 37,5 | 37.5 |
| 4.2 | Модуль B (Тест на давление) | 15 | 15 |
| 4.3 | Модуль С Тест на устойчивость к разрушению | 4 | 4 |
| 4.4 | Модуль D Неразрушающий контроль (радиограмма и УЗК) | 21 | 21 |
| 4.5 | Модуль E Сборка и ТБ | 7,5 | 7,5 |

Дополнительные требования

В обязательном порядке, во время проведения чемпионата на площадке должен присутствовать дежурный медицинский работник,  для оказания при необходимости первой медицинской помощи.

Спецификация оборудования конкурсной площадки

- Расходный материал на 1 (одно) конкурсное место:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручная дуговая сварка покрытыми электродами (111) |
|  | Сварочные электроды марки УОНИИ 13/55 ГОСТ 9466-75 Ø 3,0мм, 4,5 кг. | кг | 2,5 |
|  | Сварочные электроды марки УОНИИ 13/55 ГОСТ 9466-75 Ø 4,0мм, 6 кг. | кг | 2,5 |
| Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях (135) |
|  | Баллон с защитным газом 80/20% или 82/18% Аргон/СО2 | баллон | 1 |
|  | Проволока Ø 1,2 мм Св-08Г2С (либо аналог) | катушка | 1 |
|  | Наконечник М8 Ø 1,2 мм. | шт. | 3 |
|  | Мундштук М8 | шт. | 1 |
|  | Газовая дюза 16мм | шт. | 1 |
|  | Диффузор (керам.) | шт. | 1 |
|  | Спрей антипригарный | шт. | 1 |
|  | Редуктор баллонный | шт. | 1 |
| Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (141) |
|  | Баллон с защитным газом 100% аргон | баллон | 2 |
|  | Редуктор баллонный | шт. | 2 |
|  | Вольфрамовые электроды по ГОСТ 23949-80, Ø 2,4 мм | шт. | 5 |
|  | Присадочный пруток (l – 1,0 м) для РАД аустенитной стали (в соответствии с маркой поставляемого основного металла) Ø 2,0мм | кг. | 0,300 |
|  | Цанга Ø 2,4мм | шт. | 1 |
|  | Корпус цанги Ø 2,4мм | шт. | 1 |
|  | Газовое сопло №6 | шт. | 1 |
|  | Заглушки для поддува (паронит) (соответствует отверстиям по проекту) | шт. | 2 |
|  | Рукава (шланги) кислородные для поддува Ø 6мм | п.м. | 4 |
|  | Штуцеры для поддува Ø 6мм | шт. | 2 |
| Прочие инструменты и приспособления |
|  | Диски шлифовальные Ø 125мм | шт. | 10 |
|  | Щетка дисковая стальная Ø 125 мм | шт. | 1 |
|  | Щетка дисковая для аустенитных сталей Ø 125 мм | шт. | 1 |
|  | Кронштейн для неповоротной сварки труб | шт. | 1 |
|  | Элементная база для сборки: - струбцина монтажная SKRAB 25153 - магнитные угольники (Магнитный уголок для сварки MAG 615) | шт. шт. | 2 1 |
|  | Итого за 1(одно) конкурсное место |  | 1 |

- Оснащение рабочих мест участников:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сварочный аппарат для аргонодуговой сварки | шт. | 5 |
|  | Розетка 220 В (6 кВА) | шт. | 5 |
|  | Розетка для инструмента 220В 2 кВт | шт. | 5 |
|  | Аргонодуговая горелка | шт. | 5 |
|  | Сварочный аппарат для механизированной сварки | шт. | 5 |
|  | 1 розетка 380В | шт. | 5 |
|  | Механизм подачи | шт. | 5 |
|  | Кабель соединительный 5 м | шт. | 5 |
|  | Горелка 4 м | шт. | 5 |
|  | Универсальный редуктор для 100% AR, Смесь AR/CO2 | шт. | 5 |
|  | Сварочный аппарат для ручной дуговой сварки | шт. | 5 |
|  | Розетка380В (15 кВА) | шт. | 5 |
|  | Угловая шлифовальная машина (под круг 125 мм) | шт. | 5 |
|  | Сварочный стол модель габариты мин 1,5х1,0 м | шт. | 5 |
|  | Индивидуальная промышленная автономная вытяжка | шт. | 5 |
|  | Визуальный и измерительный контроль «Универсальный шаблон сварщика» | шт. | 5 |
|  | Стойка для инструмента высота 1.6 х 0.40 х 0.40 | шт. | 5 |
|  | Табуретка для участника (Табурет 330х330х420-570) | шт. | 5 |
|  | Защитные очки | шт. | 5 |
|  | Щетка с металлическим ворсом | шт. | 5 |
|  | Молоток для отбития шлаков | шт. | 5 |
|  | Местный источник освещения 0.5 кВт | шт. | 5 |
|  | Разметчики | шт. | 5 |
|  | Зубило | шт. | 5 |
|  | Напильник полукруглый длина от 20 см. | шт. | 5 |
|  | Напильник круглый диаметр 8 мм, длина от 20 см. | шт. | 5 |
|  | Стальная линейка 30 см | шт. | 5 |
|  | Стальной угольник | шт. | 5 |
|  | Пассатижи (плоскогубцы) | шт. | 5 |
|  | Штангенциркуль 300мм | шт. | 5 |
|  | Маркеры для металла белые | шт. | 5 |
|  | Маркеры для металла черные | шт. | 5 |
|  | Ведро оцинкованное | шт. | 5 |
|  | Метла | шт. | 5 |
|  | Итого |  |  |

- Оборудование площадки:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Универсальный редуктор для 100% AR, Смесь AR/CO2 (запас) | шт. | 2 |
|  | Печки для прокалки электродов 350-5000С на 20 кг. | шт. | 1 |
|  | Угловая шлифовальная машина (под круг 125 мм) запас | шт. | 1 |
|  | Заточная машинка для вольфрамовых электродов | шт. | 1 |
|  | Визуальный и измерительный контроль «Универсальный шаблон сварщика» | шт. | 2 |
|  | Компрессор для гидроиспытаний (избыточное давление не менее 3-х атм) | шт. | 1 |
|  | Пластиковая прозрачная емкость для гидроиспытаний | шт. | 1 |
|  | Паронит для заглушек | м2 | 1 |
|  | Трубка металлическая для штуцеров (поддув) Ø6мм | пм | 3 |
|  | Рукава (шланги)кислородные Ø 6 мм для поддува | пм | 20 |
|  | Щетка с металлическим ворсом | шт. | 2 |
|  | Молоток для сбития шлаков | шт. | 2 |
|  | Секундомер | шт. | 2 |
|  | Разметчики (запас) | шт. | 2 |
|  | Зубило (запас) | шт. | 2 |
|  | Напильник полукруглый длина от 20 см. (запас) | шт. | 2 |
|  | Напильник круглый диаметр 8 мм, длина от 20 см. (запас) | шт. | 2 |
|  | Пассатижи (плоскогубцы) (запас) | шт. | 5 |
|  | Стальная линейка 30 см (запас) | шт. | 2 |
|  | Стальная линейка-прямоугольник (запас) | шт. | 2 |
|  | Штангенциркуль на 300мм (запас) | шт. | 2 |
|  | Маркеры для металла (запас) | шт. | 2 |
|  | Штуцер на сосуд | шт. | 1 |

5. Комплект оборудования от участников (ToolBox)

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | УШС (универсальный шаблон сварщика) №1;2;3. | 1 |
| 2 | Металлическая щетка ручная (узкая) | 1 |
| 3 | Молоток-шлакаотделитель | 1 |
| 4 | Молоток слесарный | 1 |
| 5 | Зубило слесарное 200мм (стальное) | 1 |
| 6 | Кусачки для проволоки | 1 |
| 7 | Очки защитные прозрачные | 1 |
| 8 | Беруши | 1 |
| 9 | Линейка металлическая 500мм | 1 |
| 10 | Угольник | 1 |
| 11 | Чертилка | 1 |
| 12 | Карандаш графитовый НБ | 1 |
| 13 | Штангенциркуль | 1 |
| 14 | Маркер по металлу | 2 |
| 15 | Маска сварочная - хамелеон | 1 |
| 16 | Респиратор | 1 |
| 17 | Костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны) | 1 |
| 18 | Обувь сварочная | 1 |
| 19 | Краги сварщика для ММА и MIG/МАG | 1 |
| 20 | Шабер | 1 |

# Text boxes

компрессор

емкость с водой

кулер с водой

печь для прокалки электродов

стол

сварочный аппарат

кронштейн

шкаф, стеллаж

склад (шкаф, печь для прокалки электродов)

комната экспертов

кабины конкурсантов: стеллаж, стол, сварочный аппарат, кронштейн

комната отдыха

конкурсантов

раздевалка